Doporučené folie KURZ pro termoražbu

VOSS Žádovice, s.r.o.

Boršovská 3241 Kyjov 697 01

tel: 518 626 116, fax: 518 626 399

E-mail: info@vosszadovice.cz

www.vosszadovice.cz

Druh materiálu	Typ folie (dříve)	Barva	Teplota (°C)

Knih. Plátno	Luxor MTH (HC) 220	zlatá	120

CLASSICS	Alufin MTH (HC)	stříbrná	120

Colorit V 	barevné	120

Knih. plátno

Imperial	Luxor  AB	zlatá	125-130

Galaxy	Colorit VB	barevné	110

Savanna

Knih. plátno

Aquarell	Luxor HC(MTH) 220	zlatá	120

Mondial	Alufin AB	stříbrná	100

Colorit V 	barevné	120

KAP	Luxor AFS (AS)	zlatá	110

Vanol	Alufin AFS (AS)	stříbrná	110

Telflex	Colorit V 	barevné	120

Baladek

Zl. ořízka	Luxor GFM	zlatá

Papír bez ražby	Luxor MTS (GTS)	zlatá	110

Alufin MTS (GTS)	stříbrná	110

Flokáže	Luxor  MSU (LX, LK)   zlatá                                110

Velurový papír                 Alufin  MSU LX, LK)  stříbrná                              110

KURZ – stručný popis jednotlivých kvalit ražebních fólií

LUXOR®/ALUFIN® - metalické fólie pro horkou ražbu

Grafické kvality:

- METALITE SX – ekonomická kvalita, dostupná pouze v základním odstínu stříbra (Alufin) a zlata (220). Vhodná pro aplikace na většinu povrchově upravených a neupravených papírů a kartonů, samolepící papírové a plastové materiály (hladké, bez textury), aplikační teplota 90–100 oC pro plochou ražbu, 140–170 oC pro cylindr, 150–210 oC pro rotační ražbu.

- MTS – univerzální kvalita v nejširší škále odstínů, vhodná pro aplikace na většinu povrchově upravených a neupravených papírů a kartonů, samolepící papírové a plastové materiály (hladké, bez textury). Vynikající odolnost vůči teplotě a otěru, s vylepšenou aplikační rychlostí a určena také na náročnější povrchy, aplikační teplota 90–100 oC pro plochou ražbu, 140–170 oC pro cylindr,

150–210 oC pro rotační ražbu.

- MTH – fólie pro ražbu na papír se středně hrubou texturou. Kombinuje vysokou kryvost v plochách a ostrost v jemných detailech a linkách, aplikační teplota 90–100 oC pro plochou ražbu, 140–170 oC pro cylindr, 150–220 oC pro rotační ražbu.

- MTC – vylepšená kvalita MTH na papír s hrubou texturou. Vysoká kryvost v plochách.

- MHC – nová kvalita kombinující ostrost kvality MTH a kryvost kvality MTC. Ideální pro ražbu na texturovaný a přírodní papír či karton. Aplikační teplota 100–110 oC pro plochou ražbu, 150–170 oC pro cylindr, 150–220 oC pro rotační ražbu.

- MSU – všestranná kvalita pro lakované povrchy (UV a jiné laky) a lamináty. Aplikační teplota

90-100 oC pro plochou ražbu, 140–170 oC pro cylindr, 150–210 oC pro rotační ražbu.

- GIO-NB – speciální kvalita pro papír a kartony, určená pro následný UV-přetisk a lakování. Aplikační teplota 90–100 oC pro plochou ražbu, 140–170 oC pro cylindr, 150–230 oC pro rotační ražbu.

Knihařské kvality:

- AFS – kvalita vhodná na knihařské materiály založené na bázi PVC (Baladek, Balacron, umělá kůže), vhodná pro jemné detaily i střední a velké plochy, aplikační teplota 105–115 oC.

- AB – kvalita vhodná na knihařská plátna, aplikační teplota 100–105 oC.

- GFM 14066 – kvalita speciálně vyvinutá pro zdobení ořízky a hran, aplikační teplota 120–140 oC.

COLORIT® - pigmentové fólie pro horkou ražbu

- V – základní kvalita pro aplikace na většinu povrchově upravených a neupravených papírů a kartonů, aplikační teplota 100–120 oC pro plochou ražbu, 150–170 oC pro cylindr.

- VB – pigmentová fólie s vysokou kryvostí vhodná pro strukturované a nehlazené materiály (plátno, kůže, tkaniny, hrubá lepenka), aplikační teplota 120 oC pro plochou ražbu, 150–170 oC pro cylindr.

- VL – pigmentová fólie vhodná na ražbu velmi jemných detailů na hladkých površích, aplikační teplota 120–130 oC.

LIGHT LINE® - difrakční (holografické) fólie pro horkou ražbu

- XL – univerzální kvalita difrakčních fólií, aplikační teplota 100 oC pro plochou ražbu, 130–150 oC pro cylindr, 190–210 oC pro rotační ražbu.